INDAGINI NON DISTRUTTIVE SU STRUTTURE IN MURATURA PORTANTE
La determinazione delle caratteristiche di deformazioni della muratura viene effettuata praticando due tagli orizzontali paralleli ad una distanza di circa 50 cm, nei quali vengono introdotti i due martinetti piatti oleodinamici semiovali.
La particolare condizione equivale ad una compressione monoassiale, in direzione ortogonale al piano di posa dei mattoni, della porzione di muratura compresa fra i due tagli che consentirà la stima della resistenza a compressione.

Il materiale su cui viene eseguita la prova è normalmente molto eterogeneo, per cui si cerca di fare in modo che i valori misurati siano i più rappresentativi possibili di un comportamento medio della struttura in esame. 
Le condizioni che caratterizzano tale prova sono costituite dal tipo di compressione praticamente uniassiale e dal fatto che la porzione di struttura muraria in esame ha dei vincoli particolari non simmetrici ed a volte non del tutto ben definiti.
Per la prova con n. 2 martinetti, inseriti in altrettanti tagli piani paralleli e sovrapposti, la messa in pressione idraulica dei due martinetti è realizzata con un unico circuito in modo da avere un decorso dell’entità dei carichi assolutamente identico.
Le numerosi basi estensimetriche (longitudinali e trasversali) installate sulla faccia della porzione di muratura in prova, interposta fra i due martinetti, consentono di ottenere il quadro completo del suo comportamento deformativo. Il calcolo della deformabilità è eseguito applicando il carico per cicli di carico e scarico, con intensità via via crescente. I risultati vengono registrati su dei grafici sforzi - deformazioni, in seguito riportati. 
La pressione effettivamente applicata sulla muratura è calcolata con la seguente relazione:



[image: image1.jpg]1l ol e i (gt 5 e & e cis ot

£l
=

) it n greseris o'

v e s i eicrs )l s it el vt
doe 5 410 masn resis ) it b i sl






[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



